|  | Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т – В а Р Н А Електротехнически Факултет Катедра Електроенергетика http://ee.tu-varna.bg/ |  |
| --- | --- | --- |
| лаборатория “Електротехнически материали” |
| Студент: .…………………………………………….…………………………………… Специалност: ……….…….……. Курс: ..……………... Поток: ……………………… Група: ……………. Подгрупа: ………………. Факултетен № ……………….……… Дата на упражнението: …………..….….. Дата на предаване: …………………….…. Проверил:…………………… |
| Протокол 2.1 |
| ТЕМА: Изследване на изменението на съпротивлението на различни проводникови материали във функция от температурата |

Задачи за изпълнение:

Да се изследва изменението на съпротивлението на проводникови материали във функция от температурата;

Да се изчисли температурния коефициент на специфичното съпротивление на различни проводникови материали.

Фиг.1. Схема на опитната постановка

Необходими данни за постановката и формули за изчислителната част

Образци на четири проводникови материала се свързват последователно във верига и се поместват в електрическа пещ (фиг.1.). Веригата се захранва от източник на постоянен ток, с големина на тока I=0,8 A. Посредством превключвател SA и волтметър V може да се измерва напрежението върху всеки образец. Повишава се температурата в пещта до 50 ºC, измерва се напрежението U на първия образец, изчислява се съпротивлението му по формулата R=U/I. Резултатите за U и R се нанасят в табл.2. При същата температура опитът се повтаря и с останалите три образци. После се повтарят аналогични измервания при температури 100 ºC, 150 ºC, 200 ºC, и 250 ºC. От резултатите за най-ниската и най-високата температури (=50 ºC, =250 ºC) и съответните им съпротивления (, ) се изчислява температурния коефициент на съпротивлението  за всеки материал по формулата:

.

За случая, когато температурата  спадне до 0 ºC, съпротивлението  на всеки образец се изчислява по формулата:

.

От уравнението  се изчисляват съпротивленията при температури 200 ºC, 150 ºC, и 100 ºC. Изчислява се относителната разлика δ между експериментално получените и аналитично изчислените стойности на съпротивлението, . За изследваните материали, от каталог, се вземат данни за температурния им коефициент на линейно разширение (вж. таблица 1).

Таблица 1

| Материал | , [1/ºC] |
| --- | --- |
| Нихром (R1) | 16.10-6 |
| Мед (R2) | 16,5.10-6 |
| Желязо (R3) | 10,7.10-6 |
| Константан (R4) | 15.10-6 |

Температурният коефициент на специфичното съпротивление  се определя по формулата =+.

За чисти метали , поради което ≈

Резултати от експеримента и от изчисленията

А) Изследване на изменението на съпротивлението на проводникови материали във функция от температурата.

Таблица 2

| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| θi , [ºC] | 250 | 200 | 150 | 100 | 50 |
| Нихром | U, [mV] |  |  |  |  |  |
|  | R1θ, [Ω] |  |  |  |  |  |
|  | , [Ω] |  |  |  |  |  |
|  | δ, [%] |  |  |  |  |  |
| Мед | U, [mV] |  |  |  |  |  |
|  | R2θ, [Ω] |  |  |  |  |  |
|  | , [Ω] |  |  |  |  |  |
|  | δ, [%] |  |  |  |  |  |
| Желязо | U, [mV] |  |  |  |  |  |
|  | R3θ, [Ω] |  |  |  |  |  |
|  | , [Ω] |  |  |  |  |  |
|  | δ, [%] |  |  |  |  |  |
| Константан | U, [mV] |  |  |  |  |  |
|  | R4θ, [Ω] |  |  |  |  |  |
|  | , [Ω] |  |  |  |  |  |
|  | δ, [%] |  |  |  |  |  |

Б) Изчисляване на TKR, R0 и TKρ за изследваните проводникови материали по данни от табл.2.

Таблица 3

| Материал | TKRi , [1/ºC] | R0i , [Ω] | TKρi , [1/ºC] |
| --- | --- | --- | --- |
| Нихром |  |  |  |
| Мед |  |  |  |
| Желязо |  |  |  |
| Константан |  |  |  |

В) съставяне на уравненията на апроксимиращите зависимости за:

- за нихром:

- за мед:

- за желязо:

- за константан:

Графични зависимости , построени по данни от табл.2

Фиг.2. Зависимост

Изводи

# Text boxes

R1

R2

R3

R4

V

A

ºC

Електрическа пещ

J – източник на    постоянен ток