|  | Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т – В а Р Н А Електротехнически Факултет Катедра Електроенергетика http://ee.tu-varna.bg/ |  |
| --- | --- | --- |
| лаборатория “Електротехнически материали” |
| Студент: .…………………………………………….…………………………………… Специалност: ……….…….……. Курс: ..……………... Поток: ……………………… Група: ……………. Подгрупа: ………………. Факултетен № ……………….……… Дата на упражнението: …………..….….. Дата на предаване: …………………….…. Проверил:…………………… |
| Протокол 4.2 |
| ТЕМА: Изследване на изменението на относителната магнитна проницаемост на феромагнитни материали във функция от честотна на променливия ток |

Задачи за изпълнение:

Да се изследва изменението на относителната магнитна проницаемост на различни феромагнитни материали във функция от честотата на променливия ток .

Фиг.1. Схема на опитната постановка

Необходими данни за постановката и формули за изчислителната част

За провеждането на експериментите са изготвени 4 бобини с магнитопроводи съответно от алсифер, ферит, пермалой и електротехническа стомана. Данните за бобините с магнитопроводите са показани в табл.1.

| Таблица 1. Данни за опитната постановка |
| --- |
| материал | lcp | S | w | UR | R |
|  | m | m2 | навивки | V | Ω |
| Алсифер | 0,09546 | 7,346.10-5 | 100 | 0,3 | 100 |
| Ферит | 0,113 | 6,64.10-5 | 90 | 0,3 | 1100 |
| Пермалой | 0,124 | 6.10-5 | 70 | 0,25 | 100 |
| Електротехническа стомана | 0,1413 | 1,76.10-4 | 60 | 0,3 | 100 |

където:

lcp  – средна дължина на изследвания образец, изпълнен с форма на тороид;

S    – сечение на тороида;

w   – брой на навивките на намагнитващата намотка;

UR – напрежение върху съпротивлението R.

Електрическата схема на опитната постановка (фиг. 1) се състои от генератор, бобина с изследван феромагнитен материал, резистор, волтметър и превключвател. Генераторът G подава синусоидално напрежение с честота f  на намотката на изпитваната бобина-образец с брой навивки w. Резисторът R е включен последователно на бобината. Волтмерът V, в зависимост от положението на превключвателя SA, измерва напрежението  върху резистора R или входното напрежение . При поддържане на едно и също значение на , но за различни честоти на генератора, се заснемат напреженията  и . Намагнитващият ток на бобината  се изчислява от формулата , а интензитетът на магнитното поле се изчислява по , . Относителната магнитна проницаемост на изследвания феромагнитен материал се определя по формулата:

,         μ0=4π.10-7  H/m

Резултати от експеримента и от изчисленията

| Таблица 2.1. Алсифер |  | Таблица 2.2. Пермалой |
| --- | --- | --- |
| I=………. Hm=………. |  | I=………. Hm=………. |
| № | f | UBX | UR | μrd |  | № | f | UBX | UR | μrd |
|  | kHz | V | V | – |  |  | kHz | V | V | – |
| 1. | 10 |  |  |  |  | 1. | 10 |  |  |  |
| 2. | 15 |  |  |  |  | 2. | 14 |  |  |  |
| 3. | 20 |  |  |  |  | 3. | 20 |  |  |  |
| 4. | 30 |  |  |  |  | 4. | 30 |  |  |  |
| 5. | 40 |  |  |  |  | 5. | 40 |  |  |  |
| 6. | 60 |  |  |  |  | 6. | 60 |  |  |  |
| 7. | 80 |  |  |  |  | 7. | 80 |  |  |  |
| 8. | 100 |  |  |  |  | 8. | 100 |  |  |  |

| Таблица 2.3. Ферит |  | Таблица 2.4. Електротехническа стомана |
| --- | --- | --- |
| I=………. Hm=………. |  | I=………. Hm=………. |
| № | f | UBX | UR | μrd |  | № | f | UBX | UR | μrd |
|  | kHz | V | V | – |  |  | kHz | V | V | – |
| 1. | 10 |  |  |  |  | 1. | 1,0 |  |  |  |
| 2. | 14 |  |  |  |  | 2. | 1,4 |  |  |  |
| 3. | 20 |  |  |  |  | 3. | 2,0 |  |  |  |
| 4. | 30 |  |  |  |  | 4. | 3,0 |  |  |  |
| 5. | 40 |  |  |  |  | 5. | 4,0 |  |  |  |
| 6. | 60 |  |  |  |  | 6. | 6,0 |  |  |  |
| 7. | 80 |  |  |  |  | 7. | 8,0 |  |  |  |
| 8. | 100 |  |  |  |  | 8. | 10,0 |  |  |  |

Графично представяне на зависимостта

Фиг.2. Графично представяне на зависимостта

Изводи

# Text boxes

G

SA

V

UВХ

UR

изследван феромагнитен материал

R – добавъчен резистор

Генератор
 на синусоидално напрежение 
с регулируема честота

, kHz

, kHz